## Slide 1: ＳＥＦジョイント１００
～進化した鋼製フィンガージョイント～
NEXCO仕様準拠
国土交通省 NETIS登録 No.KK-140024-A

## Slide 2: 鋼製フィンガージョイントの種類
【I断面タイプ】
【箱断面タイプ】
経済性に優れるが、充填
不良が発生しやすい
⇒ 耐久性に劣る

## Slide 3: 鋼製フィンガージョイントの損傷
①
②
③
④
（参考文献）S.Ono, S.Sakai ＆ T.Imamura : Fatigue evaluation of steel finger type expansion
joints for highway bridges : IABMAS2010

## Slide 4: 鋼製フィンガージョイントの種類
【I断面タイプ】
【箱断面タイプ】
構成部材が多い ⇒ 経済性に劣る
断面寸法が大きい ⇒ 取り替え施工が困難
充填不良が発生しやすい
⇒ 耐久性に劣る

## Slide 5: 伸縮装置の種類
鋼製フィンガージョイント
移動量
大
小
ビーム型ジョイント
ゴム系ジョイント
鋼製ジョイント
埋設ジョイント
ＳＥＦジョイント１００

## Slide 6: ＳＥＦジョイント１００の構造概要
非排水構造
コンクリート床版
ずれ止め（孔あき鋼板ジベル）
ウェブ
フェイスプレート
（特許第6243113号）

## Slide 7: ＳＥＦジョイント１００の構造概要
非排水構造
ずれ止め（孔あき鋼板ジベル）
ウェブ
フェイスプレート

## Slide 8: 寸法表

## Slide 9: 耐疲労鋼
フェライトとベイナイトとの二層組織の適切な制御
により、特に定めた性能評価基準を満たす疲労き裂
進展特性を有する鋼板
（参考文献）誉田他 : 溶接鋼構造物の疲労強度向上を可能にした耐疲労鋼の開発 : ふぇらむ
Vol.16 (2011) No.6

## Slide 10: 疲労試験
NEXCO設計要領に記載
の疲労耐久性試験
標準遊間600万回
＋
最大遊間360万回
以上の耐久性確保
最大遊間67.5年相当
（参考）
NEXCO基準の必要耐用年数
製品ジョイント：３０年
鋼製フィンガー：５０年
横河ブリッジホールディングス
総合技術研究所 実験センター

## Slide 11: ユニット施工
小分割の施工が可能であるため、
取り換え時の交通規制時間の短縮
新設橋の場合など
一体施工も可能
茨城県 S橋
NEXCO中日本 A橋

## Slide 12: 施工寸法
対SEF：2倍程度
対SEF：1.5倍程度
主桁定着不要
ハツリ寸法削減
例：NEXCOタイプ箱形式鋼製フィンガージョイント

## Slide 13: コンクリートの施工性向上
ジューテンダーを用いた充填性の確認
鹿島工場内 施工試験
充填状況の確認
後打ちコンクリートσck:24N/mm2以上

## Slide 14: 非排水構造
基本的には乾式止水材を採用
桁下からの止水材のみの
取り替えが可能
鹿島工場内 施工試験

## Slide 15: 自由度のある部材長・構造詳細①
長さ12mの耐疲労鋼を工場にストックし、注文後に製造を行います。
工程短縮
→耐疲労鋼の材料納期（4ヶ月）を短縮できる

## Slide 16: 自由度のある部材長・構造詳細②
移動方向に合わせたフィンガー形状とすることが可能
→斜角対応可能

## Slide 17: 自由度のある部材長・構造詳細②
必要最小限の分割数とすることが可能
→分割数を最小限にすることで、伸縮装置が一体挙動し、後打ち
コンクリートに悪影響を与えない
伸縮装置を小分割することも可能だが、
活荷重・温度変化等の影響により後打ち
コンクリートに悪影響を与える可能性が
ある。
必要最小限の分割数と
することで、後打ちコ
ンクリートと一体挙動

## Slide 18: 自由度のある部材長・構造詳細③
地覆構造は鋼板による溶接構造であるため、各橋梁に合わせた地覆構造
とすることが可能
→止水性、景観性向上
＜地覆一体タイプ＞
＜ハツリ量低減タイプ＞
必要最小限の地覆

## Slide 19: 桁端部の維持管理性能の向上
従来鋼製フィンガージョイントと同様
の構造形式であるため、通常の製品ジ
ョイントよりも移動量に対する適用遊
間が大きい。
遊間
適用遊間を大きくとることができれば、桁端の
通気性、点検性が向上する。

## Slide 20: 歩車道一体タイプの止水材
＜SEFジョイント100＞
＜一般的な製品ジョイント＞
歩車道境界部もジョイントが連続
歩車道境界で製品が連続していない
現場で弾性シール材などで間詰必要
止水性能が劣る

## Slide 21: 経済性（初期コスト）
※施工費は直工による概算

## Slide 22: 経済性（ＬＣＣ）
※施工費は直工による概算
SEFジョイントが優れる領域

## Slide 23: その他オプション
・高防食仕様（溶射）
・滑り止め仕様
・積雪地域仕様（スノープラウタイプ）
・鋼床版対応

## Slide 24: 実績